MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

LOCAL:	DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO
CIDADE: 	ITAÚBA / MT

DATA: 	FEVEREIRO / 2020

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3

JUSTIFICATIVA	3

ESTUDOS DE TRÁFEGO	4

ESTUDOS GEOTÉCNICOS	5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

2.0	PAVIMENTAÇÃO EM TS	7

2.1 TERRAPLENAGEM	8

Escavação, Carga e Transporte	8

Regularização do Subleito	8

2.2 BASE DO PAVIMENTO	8

Escavação, Carga e Transporte	8

Base do Pavimento	9

2.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	9

Imprimação	9

Revestimento Asfáltico	10

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS	13

3.0	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	13

4.0	FONTES DE CONSULTAS	15

# APRESENTAÇÃO

O Relatório apresentado refere-se ao Projeto Final de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica, localizado no perímetro urbano do município de ITAÚBA-MT, conforme mostra a Planta Geral de Situação.

O presente memorial tem por objetivo especificar a execução dos serviços necessários contemplados na planilha orçamentária para a urbanização da pavimentação.

Projetos deverão ser executados de acordo com os projetos construtivos, e deverão estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Será executado conforme projetos, memoriais e detalhes em anexo, com vigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que estabelece serem necessárias as instalações.

As obras serão executadas integral e rigorosamente em obediência as normas e especificações contidas neste memorial, bem como ao Projeto completo apresentado.

MUNICÍPIO ITAÚBA – MATO GROSSO

# JUSTIFICATIVA

INFRAESTRUTURA URBANA pode ser conceituada como um sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, podendo estas funções ser vistas sob os aspectos social, econômico e institucional. Sob o Aspecto Social, a infraestrutura urbana visa promover adequadas condições de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança. No que se refere ao aspecto econômico, a infraestrutura urbana deve propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, isto é, a produção e comercialização de bens e serviços. E sob o Aspecto Social, entende-se que a infraestrutura urbana deva propiciar os meios necessários ao desenvolvimento das atividades político-administrativas, entre os quais se inclui a gerência da própria cidade.

A evolução da cidade corresponde a modificações quantitativas e qualitativas na gama de atividades urbanas e, consequentemente, surge a necessidade de adaptação tanto dos espaços necessários a essas atividades, como da acessibilidade desses espaços, e da própria infraestrutura que a eles serve.

O crescimento físico da cidade, resultante do seu crescimento econômico e demográfico, se traduz numa expansão da área urbana através de loteamentos, conjuntos habitacionais, indústrias, diversos equipamentos urbanos, e/ou em adensamento, que se processa nas áreas já urbanizadas e construídas, muitas vezes resultando em renovações urbanas, quando construções existentes são substituídas por outras, mais adequadas às novas atividades pretendidas, em locais dos quais são expulsas as atividades anteriores.

# ESTUDOS DE TRÁFEGO

O projeto foi dimensionado para um período de vida útil de 10 anos, com definição do número N, número equivalente de operações de eixo padrão, baseado no estudo realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, IP-02/2004, Classificação de vias, onde neste as vias foram classificadas a partir do tipo de tráfego e função, conforme quadro:

| VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Via | Tipo de Tráfego Previsto | Período de Projeto (anos) | Volume Diario Médio (VDM) |  | Equivalente / Veiculo | Faixa para "N" | "N" Característico |
|  |  |  | Veículos Leves | Caminhão ou Ônibus |  |  |  |
| Via Local | Leve | 10 | 100 a 400 | 4 a 20 | 1,5 | 2,70x10⁴ | 1,0x10⁵ |
|  |  |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,40x10⁵ |  |
| Via Local e coletora secundária | Médio | 10 | 401 a 1.500 | 21 a 100 | 1,5 | 1,40x10⁵ | 5,0x10⁵ |
|  |  |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,80x10⁵ |  |
| Vias coletoras e estruturais | Meio Pesado | 10 | 1.500 a 5.000 | 101 a 300 | 2,3 | 1,40x10⁶ | 2,0x10⁶ |
|  |  |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,10x10⁶ |  |
|  | Pesado | 12 | 5.001 a 10.000 | 301 a 1.000 | 5,9 | 1,0x10⁷ | 2,0x10⁷ |
|  |  |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,30x10⁷ |  |
|  | Muito Pesado | 12 | >10.000 | 1.001 a 2.000 | 5,9 | 3,30x10⁷ | 5,0x10⁷ |
|  |  |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,70x10⁷ |  |
| Faixa Exclusiva de Ônibus | Volume Médio | 12 | - | <500 |  | 3,0x10⁶ | 1,0x10⁷ |
|  | Volume Pesado | 12 | - |  |  | 5,0x10⁷ | 5,0x10⁷ |

Neste Projeto fora adotado Via Local, com Trafego Médio e “N” = 1x10^6, com as seguintes características:

Tráfego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 5x105 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos, com taxa de crescimento de 5% ao ano.

| ESPESSURA DE REVESTIMENTO POR FAIXA DE NUMERO "N" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  | Tipo do Revestimento |  |  |  |  |  |  |  | Esp.mínima (cm) |
| N | ≤ | 10⁶ | Tratamentos Superficiais Betuminosos |  |  |  |  |  |  |  | de 1,5 à 3,5 |
| 10⁶ | < N ≤ | 5x10⁶ | Concreto Betuminoso |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 5x10⁶ | < N ≤ | 10⁷ | Concreto Betuminoso |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 10⁷ | < N ≤ | 5x10⁷ | Concreto Betuminoso |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| N | ˃ | 5x10⁷ | Concreto Betuminoso |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |
| ESPESSURA PARA REVESTIMENTO SUPERFICIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Descrição |  |  |  | Esp. Mín. Tratam. (cm) |  | Esp.mín de Capa Selante (cm) |  |  |  | Espessura Total (cm) |
| TSS | Tratamento Superficial Simples |  |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  | 1,5 |
| TSD | Tratamento Superficial Duplo |  |  |  | 2 |  | 0,5 |  |  |  | 2,5 |
| TST | Tratamento Superficial Triplo |  |  |  | 3 |  | 0,5 |  |  |  | 3,5 |

# ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados ao longo do traçado implantado, referenciados nos Estudos Geológicos e envolveram as seguintes atividades:

Para o Estudo do Subleito foram coletadas amostras ao longo do eixo do Projeto, encaminhadas para o laboratório de solos onde foram ensaiadas. Os resultados dos ensaios de caracterização (limite físico e granulometria), compactação e ISC, estão apresentados anexo.

A jazida para execução da base e sub-base ficou definida depois das sondagens e observações em campo e ensaios no laboratório. Anexo está planta de localização da mesma.

Ensaios Realizados

Umidade Higroscópica

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Granulometria e Sedimentação

Índice de Plasticidade

Ensaios de Compactação

Ensaio de I.S.C. e Expansão

Resultados

A partir dos ensaios realizados foi dimensionado a espessura total do pavimento e de suas camadas de Revestimento, Base, Sub-base e, quando necessário, reforço de subleito.

O dimensionamento foi baseado no manual de pavimentação do DNIT IPR-719, seguindo suas formulações e limites.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura e em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Contemplam neste item os seguintes serviços:

Placa de Obra

Deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 5,00x2,50m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo.

Execução de Depósito

Depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, sem mobiliário, medidas de 4,00 x 3,00m com 12m².

Administração de Obra

Custos da administração de acordo com as composições da planilha administração local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da obra. A obra será obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsável técnico, devendo, mediante prévia comunicação, acompanhar a FISCALIZAÇÃO sempre que se fizer necessário.

Pelo engenheiro responsável técnico deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o construtor. Será obrigatória, também, a presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância.

A FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência do construtor, não cabendo ao Proprietário nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra.

Contemplam neste item os seguintes serviços:

Serviços: engenheiro, mestre de obra, auxiliar de escritório, ensaio de viscosidade saybolt, de penetração, de base estabilizada granulometricamente, além do serviço topográficos.

Mobilização e Desmobilização

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro. A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra.

# PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Pavimentação Asfáltica no perímetro urbano com 19.671,96 m² de Terraplenagem e 17.853,84 m² de Revestimento Asfáltico tipo TSD espessura de 2,5 cm, meio-fio em concreto com 10 cm de largura na parte superior e 15 cm de largura na parte superior, sarjetas com largura de 30 cm também em concreto.

A Avenida Dorval Antunes Ribeiro e a Avenida Eugênio Bedin possuem largura de 7,60m entre as faces externas dos meios-fios e 7,00m de revestimento. A Avenida Getulio Antonio Galeli possui largura de 9,90m entre as faces externas dos meios-fios e 9,00m de revestimento. As demais ruas possuem largura de 7,90m entre as faces externas dos meios-fios e 7,00m de revestimento conforme seção transversal em projeto.

# 2.1 TERRAPLENAGEM

## Escavação, Carga e Transporte

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal.

As operações compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados em projeto e pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra.

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e moto niveladora, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores esteira.

Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por caminhões basculantes.

## Regularização do Subleito

Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluída.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito do terreno, quando necessário, transversal e longitudinal indicado no projeto. A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.

Após realizada a raspagem das ruas e retirada de entulhos será feita a regularização do sub-leito com corte e aterro em determinados trechos, sendo que o grau de compactação não poderá ser inferior a 95% PN.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo péde-carneiro, liso vibratório, grade de discos, etc.

# 2.2 BASE DO PAVIMENTO

Conforme dimensionamento do pavimento anexo, foi definido que serão executadas 2 camadas de base granulometricamente, sendo:

- 20cm de Sub-Base.

- 15cm de Base.

## Escavação, Carga e Transporte

Serviços de escavação carga e transporte com caminhões basculante, do material necessário para execução das camadas de Base, Sub-base e Reforço de Subleito do Pavimento.

O material de todas as camadas será proveniente da mesma jazida de cascalho, conforme localização de projeto.

## Base do Pavimento

Consiste em Reforço, Sub-Base e Base de solo estabilizado granulometricamente.

Constituído pelo entrosamento de agregado graúdo devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. O material que constituirá a cada camada deverá ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais fina com espessura mínima de 6,00 cm.

Obs: Base de solo estabilizado sem mistura, compactação de 100% Proctor Normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo.

O grau de compactação da sub-base deverá ser no mínimo 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima de ensaio +/- 2%.

Quando houver necessidade de executar camadas de base e sub-base com espessura superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de base e sub-base será de 10 cm, após a compactação.

Equipamentos para execução:

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução:

a)   Motoniveladora com escarificador;

b)   Carro-tanque distribuidor de água;

c)    Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático;

d)   Trator agrícola de pneus equipado com grade de disco.

Além desses poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela fiscalização.

# 2.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

## Imprimação

Consiste de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um novo revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

a) Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

b) Promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

c) Impermeabilizar a base.

Materiais

O material especificado em projeto foi o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa variável de 0,80 a 1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNIT.

Equipamentos

Para a varredura da superfície da base, usam-se de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. O Jato de ar comprimido poderá também ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carro equipado com bomba reguladora de pressão e sistemas completos do aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetros, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e ainda de um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Execução

Depois de perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existente. Aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme.

O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10º C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função de relação temperatura-viscosidade.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo a imprimação da adjacente, assim que a 1º for permitida a sua abertura ao trânsito, será condicionado pelo comportamento da 1º, não devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

## Revestimento Asfáltico

Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante por Penetração Invertida

O tratamento superficial duplo, com capa selante, por penetração invertida é um revestimento constituído de três aplicações alternadas de emulsão asfáltica.

A 1ª aplicação de emulsão é distribuída diretamente sobre a base imprimada, e sobre ela, faz-se a 1ª camada de agregados graúdos.

Esta camada é comprimida e sobre ela, faz-se a 2ª aplicação de emulsão, após a penetração do ligante no agregado, preceder-se-á recobrimento com uma camada de agregado médio, a qual depois de comprimida, recebe a 3ª aplicação do ligante, a seguir faz-se o espalhamento de agregados miúdos, completando-se a compressão final.

O tratamento deve ser executado sobre a base já imprimada e de acordo com os alinhamentos, greides e seção transversal projetados.

Materiais

Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNIT.

Betuminoso

O material especificado em projeto foi o RR-2C.

Poderão ser empregados de acordo com a carga de partícula do agregado, emulsões aniônicas de ruptura rápida, tipo RR-IC e RR-2C ou emulsões catiônicas de ruptura rápida, tipos RR-IK e RR-2K.

Agregados

Os agregados podem ser pedra britada, escória britada e cascalho ou seixo rolado, britado. Somente um tipo de agregado será usado. Devem consistir de partículas limpas, duras, duráveis, isentas de cobertura e torrões de argila.

A graduação dos agregados deve obedecer ao disposto no quadro a seguir:

| PENEIRAS |  | 1ª CAMADA % PASSANDO |  | 2ª CAMADA % PASSANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLEGADAS | MM | FAIXA A |  | FAIXA B |
| 1” | 25,4 | 100 | - | - |
| 3/4" | 19,1 | 90 – 100 | - | - |
| 1/2" | 12,7 | 20 – 55 | 100 | - |
| 3/8” | 9,5 | 0 – 15 | 85 – 100 | 100 |
| Nº 04 | 4,8 | 0 – 5 | 10 – 30 | 85 – 100 |
| Nº 10 | 2,0 | – | 0 – 10 | 10 – 40 |
| Nº 200 | 0,074 | 0 - 2 | 0 – 2 | 0 – 2 |

Quantidade

As quantidades de agregados e de ligantes betuminosos poderão ser as constantes do quadro seguinte, mas o valor exato a empregar será fixado após o conhecimento do material britado que será utilizado.

| QUANTIDADES MÉDIAS ADOTADAS EM PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMADA | AGREGADO kg/m² | EMULSÃO kg/m² |
| 1ª Camada – TSD | (Brita 1) 16,10 | 2,00 |
| 2ª Camada – TSD | (Pedrisco) 7,7 | 1,10 |
| 3ª Camada – Capa Selante | (Pó de Pedra) 7,7 |  |

Equipamentos

Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construído para esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento e de rodas pneumáticas, dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil acesso, e ainda disporem de um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

Os rolos compressores devem ser do tipo tandem ou de preferência pneumática, autopropulsores. Os rolos compressores tipo tandem devem ter uma carga, por centímetro de largura de roda não inferior a 25 Kg e não superior a 45 Kg. Seu peso total não será superior a 10 toneladas. Os rolos pneumáticos autopropulsores deverão ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

Os distribuidores de agregados rebocáveis ou automotrizes devem possuir dispositivos que permitam uma distribuição homogênea da quantidade de agregados fixados no projeto.

Execução

Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação durante os dias de chuva. O material betuminoso só deve ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver acima de 10º C.

A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser determinada para cada tipo de emulsão asfáltica, em função de relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento.

Antes de se iniciar a 1ª aplicação da emulsão, a pista imprimada deverá ser cuidadosamente varrida.

A primeira aplicação de emulsão deverá ser feita de modo uniforme, pelo carro distribuidor, na quantidade e temperatura especificada. Nas juntas transversais, deverá ser empregada uma faixa de papel, para evitar a superposição de banhos adjacentes. Os pontos que não forem alcançados pela emulsão deverão ser completados com espalhamento manual.

Após a 1ª aplicação de emulsão, o agregado especificado deve ser uniformemente espalhado, na quantidade indicada no projeto. O espalhamento será realizado pelo equipamento especificado. Quando necessário para garantir uma cobertura uniforme, a distribuição poderá ser completada por processo manual adequado.

Excesso de agregado deve ser removido antes de compressão.

A seguir proceder-se-á a compressão do agregado no sentido longitudinal, começando pelo bordo e progredindo para o eixo nos trechos em tangente e, nas curvas, a compressão progredirá sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto. Cada passada será recoberta na vez subsequente de pelo menos a metade da largura do rolo. A compressão deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais de esmagamento do agregado.

As demais camadas de aplicações da emulsão deverão seguir a mesma sistemática preconizada anteriormente, para a primeira aplicação.

Após a segunda e terceira aplicação da emulsão, o agregado da segunda e terceira camada, será distribuído conforme citado anteriormente, para o acerto dessa camada aconselha-se o emprego da vassoura de arrasto. A compressão se fará até haver completo entrosamento das três camadas de agregado.

A rua só deverá ser aberta ao trânsito 24 horas após a compressão final da terceira camada de agregado. Quando houver necessidade de abertura ao trânsito, antes deste período a velocidade deverá ser controlada e mantida abaixo de 40 Km/h.

De 5 a 10 dias após a conclusão do revestimento, deverá ser feita uma varredura dos agregados não fixados pelo ligante.

# 2.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os materiais necessários para execução do revestimento asfáltico são provenientes dos seguintes locais:

Material Betuminoso – Distribuidora em Cuiabá - MT, com distância de 595,00Km, em trecho pavimentado. Transporte com caminhão Tanque com capacidade de 30000 litros.

Material Pétreo - Pedreira do município Terra Nova do Norte - MT, com distância de 35,00Km, em trecho pavimentado. Transporte com caminhão basculante 10m³.

Os croquis com localização e coordenadas dos locais referidos segue anexo.

# DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Os Meios-Fios e sarjetas são dispositivos de drenagem superficial, sendo confeccionados da seguinte maneira: os meio-fios e sarjetas moldados “in locu” e se prestam a conduzir o fluxo das águas pluviais precipitadas sobre o pavimento, lançando-as para outros dispositivos complementares que proporcionarão um deságue seguro, protegendo o corpo estradal.

Materiais

Todos os materiais utilizados deverão atender integralmente às seguintes especificações, a saber:

- cimento: ver especificação - “Recebimento e Aceitação de Cimento”;

- agregado miúdo: ver especificação - “Agregado Miúdo para Concreto e Cimento”;

- agregado graúdo: ver especificação - “Agregado Graúdo para Concreto e Cimento”;

- água: ver especificação - “Água para Concreto”;

- concreto: ver especificação - “Concreto e Argamassas”;

- formas (guias): ver especificação - “Formas e Cimbres”.

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck) min. aos 28 dias de 15 Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Os meios fios e sarjetas são executados acima da sub-base compactada, de acordo com os projetos.

A capacidade hidráulica das sarjetas é obtida pela fórmula de Manning a seguir:

Q = A/n x RH2/3 x I1/2

Onde:

A = área da seção de escoamento (m2);

n = coeficiente rugosidade para concreto rústico;

RH = raio hidráulico;

I = declividade longitudinal da via.

___________________________________

AMARILDO TICIANEL

Crea - MT05530/D

# FONTES DE CONSULTAS

- MATO GROSSO – ATLAS GEOGRÁFICO – LEODETE MIRANDA E LEONICE AMORIM – EDITORA ENTRELINHAS – 1ª EDIÇÃO – JANEIRO 2001;

- INSTITUTO DE METEOROLOGIA DO MATO GROSSO;

- IBGE – CENSO 2000;

- CHUVAS INTENSAS NO BRASIL – PROFº OTTO PFAFSTETTER;

- MANUAL DE TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO – PROFº WLASTERMILER DE SENÇO – VOL 1;

- ELEMENTOS DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA – LUCAS NOGUEIRA GARCEZ;

- ÁGUAS DE CHUVA – ENGENHARIA DAS ÁGUAS PLUVIAIS NAS CIDADES – PROFº MANOEL HENRIQUE CAMPOS BOTELHO;

- HIDROLOGIA – LUCAS NOGUEIRA GARCEZ E GUILLERMO ACOSTA ALVAREZ – 2ª EDIÇÃO;

- DNIT – MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – BRASIL;

- BRASIL EM RELEVO – EMBRAPA.